[image: image1.png]



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА  ССР

БРОНЗЫ БЕЗОЛОВЯННЫЕ

ЛИТЕЙНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 493—79

Издание официальное

Москва

УДК 669.35:006.354
             Группе В51


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ    СОЮЗА   ССР

БРОНЗЫ БЕЗОЛОВЯННЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ 
                                   ГОСТ

          Технические условия


          493—79

Взамен

ГОСТ 493—54
ОКП 17 3610

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 апреля 1979 г. № 1554 срок введения установлен 




      с 01.01. 1980 г.
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на безоловянные ли​тейные бронзы, предназначенные для изготовления отливок.
Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по стан​дартизации PC 1586—75.
2. Марки и химический состав безоловяяных бронз должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.
С. 2    ГОСТ 493—79 

	Марка сплава
	Химический состав, %

	
	Основные компоненты

	
	Алюминий
	Железо
	Марганец
	Никель
	Свинец
	Фосфор
	Цинк
	Сурьма

	БрА9Мц2Л
БрА10Мц2Л
БрА9Ж3Л
БрА10Ж3Мц2
БрА10Ж4Н4Л
БрАПЖ6Н6
БрА9Ж4Н4Мц1
БрС30
БрА7Мц15Ж3Н2Ц2

БрСу3Н3Ц3С20Ф

	8,0—

9,5
9,6— 11,0
8,0— 10,5
9,0—11,0
9,5—11,0
10,5—11,5
8,8—

10,0
—
6,6— 7,5
—

	—
—
2,0—

4,0
2,0—

4,0
3,5—

5,5
5,0—6,5
4,0—5,0
—
2,5—3,5
—

	1,5—2,5
1,5—2,5
—
1,0—3,0
—
—
0,5— 1,2
—
14,0— 15,5
—
	—
—
—
—

3,5—5,5
5,0—6,5
4,0—5,0
—
1,5— 2,5
3,0—4,0

	—

—
—
—
—
—
—
27,0— 31,0
—
18,0—22,0

	—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,15— 0,30

	—
—
—
—
—
—

—
—
1,5—2,5
3,0— 4,0

	—

—
—
—
—
—
—
—
—
3,0—4,0



ГОСТ 493—79   С. 3

	Марка сплава
	Химический состав, %

	
	Примеси, не более

	
	Медь
	Мышьяк
	Сурьма
	Олово
	Кремний
	Алюминий
	Никель
	Свинец
	Фосфор
	Железо
	Цинк
	Марганец
	Всего

	БрА9Мц2Л
БрА10Мц2Л
БрА9Ж3Л
БрА10Ж3Мц2
БрА10Ж4Н4Л
БрАПЖ6Н6
БрА9Ж4Н4Мц1
БрС30
БрА7Мц15Ж3Н2Ц2

БрСу3Н3Ц3С20Ф

	Ост.

Ост.
Ост.
Ост.
Ост.
Ост.
Ост.
Ост.
Ост.
Ост.
	0,05

0,05
0.05
0,01
0,05
0,05
0,05
0,1
0,05
0,1

	0,05

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,3
0,05
Висмут 0,025

	0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,5

	0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,02
0,1
0,02

	—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,02

	1,0
1,0
1,0
0,5
—
—
—
0,5
—
—

	0,1
0,1
0,1
0,3
0,05
0,05
0,05
—
0,05
—

	0,1
0,1
0,1
0,01
0,1
0,1
0,03
0,1
0,02
—

	1,0
1,0
—
—
—
—
—
0,25
—
0,3

	1,5

1,5

1,0

0,5
0,5
0,6
1,0
0,1
—
—

	—
—
0,5
—
0,5
0,5
—
—
Углерод 0,05
—


	2,8

2,8
2,7
1,0
1,5
1,5
1,2
0,9
0,5
0,9


Примечания:
1. Примеси, которые   не  регламентируются  настоящим  стандартом,  входят в общую сумму примесей.
2. По требованию потребителя в бронзе марки БрСуЗНЗЦЗС20Ф допускается массовая доля сурьмы 3,4-4,5%, никеля 4,5-6,0% и фосфора 0,25-0,4%.
С. 4   ГОСТ 493—79 

3. Механические свойства термически необработанных бронз и их применяемость приведены в справочном приложении 1.
4. Химический состав бронз определяют по ГОСТ 15027.0-77 — ГОСТ 15027.14-77.
5. Временное сопротивление и относительное удлинение после разрыва определяют в соответствии с нормативно-технической до​кументацией.
6. Испытание на растяжение проводят в соответствии с ГОСТ 1497—73.
7. Твердость по Бринеллю определяют в соответствии с ГОСТ 8012—59.
8. Соответствие марок безоловянных бронз настоящего стандарта и ГОСТ 493—54 приведено в справочном приложении 2.
ГОСТ 493—79   С. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Механические свойства и применяемость безоловянных бронз

	Марка

	Способ литья
	Временное сопротивление

(в, МПа (кгс/мм2)
	Относи-тельное удлинение

после разрыва (10, %
	Твердость по Бринеллю НВ, МПа (кгс/мм2)

	Применяемость

	
	
	Не менее
	

	БрА9Мц2Л

БрА10Мц2Л
	к

п

к

п
	392(40)

392(40)

490(50)

490(50)
	20

20

12

12
	784(80)

784(80)

1078(110) 1078(110)
	Антифрикционные   детали,   детали   арматуры, работающие   в пресной воде, жидком топливе и в паре при температуре до 2500С


	БрА9Ж3Л БрА10Ж3Мц2
	к

п

к

п
	490(50)

392(40)

490(50)

392(40)
	12

10

12

10

	980(100)

980(100) 1176(120) 980(100)

	Арматура, антифрикционные детали


	БрА10Ж4Н4Л
	к

п
	587(60)

587(60)
	6

5
	1666(170) 1568(160)

	Детали   химической  и  пищевой  промышленно​сти, а также детали, работающие при повышенных температурах


	БрА11Ж6Н6

	к

п
	587(60)

587(60)
	2

2
	2450(250) 2450(250)

	Арматура, антифрикционные детали


	БрА9Ж4Н4Мц1
	к

п
	587(60)

587(60)
	12

12
	1568(160) 1568(160)

	Арматура для морской воды


	БрС30
	к
	58,7(6)
	4
	245(25)

	Антифрикционные детали


	БрСу3Н3Ц3С20Ф БрА7Мц15Ж3Н2Ц2
	к

п
	157(16)

607(62)
	2
18
	637(65)

—

	Антифрикционные детали



Примечания:
1. Условное обозначение способа литья:
к — литье в кокиль; п — литье в песчаную форму.
2. В марке БрА9ЖЗЛ при литье в кокиль допускается относительное удлинение не менее 6%, если твердость НВ превышает 1568 МПа (160 кгс/см2).

С. 6   ГОСТ 493—79 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

	Марки бронз по настоящему стандарту
	Марки бронз по ГОСТ 493-54 в части литейных бронз
	Марки бронз по настоящему стандарту
	Марки бронз по ГОСТ 493-54 в части литейных бронз

	БрА9Мц2Л
БрА10Мц2Л
БрА9Ж3Л
БрА10Ж3Мц2
БрА10Ж4Н4Л
	БрАМц9—2Л БрАМц10—2

БрАЖ9—4Л БрАЖМц10—3—1,5 БрАЖН10—4—4Л

	БрА11Ж6Н6 БрА9Ж4Н4Мц1 БрС30
БрСу3Н3Ц3С20Ф

БрА7Мц15Ж3Н2Ц2
	БрАЖН 11—6—6 

—

БрС30

—

—




