[image: image1.png]



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА  ССР

БРОНЗЫ ОЛОВЯННЫЕ 

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕМ

марки

ГОСТ 5017—74

(СТ СЭВ 376—76)

Издание официальное

Москва

УДК 669.35’6:006.354(083.74)
   Группа В51
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ    СОЮЗА   ССР

             БРОНЗЫ  ОЛОВЯННЫЕ

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 

     ГОСТ   

Технические условия

                                 5017—74*

   (СТ СЭВ 376—76)

              Взамен 

        ГОСТ 5017—49

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1974 г. № 2199 срок введения установлен                               

с 01.01.76
Постановлением   Госстандарта   от   22.04.83   №   2020 'срок   действия   продлен
до 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на оловянные брон​зы, обрабатываемые давлением, предназначенные для изготовле​ния полуфабрикатов. Стандарт полностью соответствует стандар​ту СЭВ 376—76 в части, касающейся бронз марок БрОФ2—0,25, БрОЦС4—4—2.5, БрОЦС4—4—4, и устанавливает более высокие требования к химическому составу бронз марок БрОФ7—0,2, БрОФб,5—0,15, БрОФ4—0,25, БрОЦ4—3.
Соответствие стандарта СЭВ настоящему стандарту приведено в приложении 1.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Марки, химический состав и примерное назначение сплавов должны соответствовать указанным в таблице.
3. В бронзах марок БрОФ7—0,2; БрОФ6,5—0,4; БрОФб,5—0,15 и БрОФ4—0,25 за счет меди массовая доля цинка может быть до 0,3%, никеля 0,2%.
В бронзах марок БрОФ2—0,25, БрОЦ4—3, БрОЦС4—4—25, БрОЦС4—4—4 за счет меди массовая доля никеля может быть до 0,3%, которая не учитывается в общей сумме примесей.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
С. 2     ГОСТ 5017—74

	Марка
	Химический состав,  %

	
	Компоненты

	По настоящему стандарту
	По СТ СЭВ 376—76
	Олово
	Фосфор
	Цинк
	Никель
	Свинец
	Медь

	БрОФ8,0—0,3
БоОФ7— 0,2
БрОФ6,5—0,4
БТОФ6,5—0,15
БрОФ4—0,25
БрОФ2—0,25
БрОЦ4—3

БрОЦС4—4—2,5
БрОЦС4—1—1
	—

CuSn8
—
CuSn6
CnSn4
CuSn2
CuSn4Zn3
CuSn4Zn4Pb3
CuSn4Zn4Pb4
	7,5—8,5

7,0—8,0
6,0—7,0
6,0—7,0
3,5—4,0
3,0—5,0
3,5—4,0
3,0—5,0
3,0—5,0
	0,26—0,35
0,10—0,25
0,26—0,40

0,40—0,25
0,20— 0,30
0,02—0,3
—
—
—
	—
—
—
—
—
—
2,7—3,3
3,0—5,0
3,0—5,0
	0,10—0,20
—
0,10—0,20
—
—
—
—
—
—
	—
—
—
—
—
—
—
1,5—3,5
3,5—4,5
	Ост.
Ост.
Ост.
Ост.
Ост.
Ост.
Ост.
Ост.
Ост.


	Химический состав, %

	Примеси, не более
	Примерное назначение

	Железо
	Свинец
	Сурьма
	Висмут
	Алюминий
	Кремний
	Фосфор
	Цинк
	Всего
	

	0,02
0,02

0,02
0,05
0,02
0,05
0,05
0,05
0,05
	0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
—

—
	0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
—
0,002
0,002
0,002

	0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
—
0,002
0,002
0,002
	0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
—
0,002
0,002
0,002
	0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
—
0,002
—
—
	—
—

—
—
—

—
0,03
0,03

0,03
	0,03
—

    0,03
—
—

0,03
—

—

—
	0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,2
0,2
0,2
	Проволока применяемая в целлю​лозно-бумажной промышленности для изготовления сеток
Прутки, применяемые в различных отраслях промышленности
Проволока, применяемая в целлю​лозно-бумажной промышленности для изготовления сеток, а также для пружин, деталей, лент и полос, применяемых в машиностроении
Ленты, полосы, прутки, применяемые в машиностроении, подшипниковые де​тали  трубозаготовки для изготовления биметаллических сталебронозовых вту​лок 
Трубки, применяемые в аппарато​строении и для контрольно-измеритель​ных приборов
Винты, ленты для гибких шлангом, токопроводящие детали, присадочный материал для сварки
Ленты, полосы, прутки, применяемые в электротехнике,   машиностроении, проволока для пружин и аппаратуры хи​мической промышленности

Ленты и полосу, применяемые для прокладок во втулках и подшипниках

Ленты и полосы, применяемое для прокладок во втулках и подшипниках


ГОСТ 5017—74    С. 3

Примечания:
1. Примеси не указанные в таблице, учитываются в обшей сумме примесей. 

2. Массовые доли примесей серы и магния допускаются не более 0,002% каждой.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4. В сплавах, применяемых для изготовления изделий с анти​магнитными свойствами, массовая доля железа не должна пре​вышать 0,02%. К обозначению марок добавляется буква А.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
5. В бронзе марки БрОЦ4—3 за счет меди массовая доля ти​тана может быть до 0,12%.
6. Б бронзе марки БрОФ6,5—0,15 допускается массовая доля олова до 7,5%.
7. Характерные  свойства  бронз  марок,   соответствующих маркам СТ СЭВ,   приведены в приложении 2.

6—7.  (Введены дополнительно, Изм. № 1).
С. 4     ГОСТ 5017—74

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Соответствие требований СТ СЭВ 376—76 и ГОСТ 5017—74

	Требования
	По СТ СЭВ 376—76
	По ГОСТ 5017—74

	Марки

Массовая до​ля железа
Массовая до​ля никеля
Массовая до​ля олова
	CuSn2
CuSn8

CuSn6
CuSn4
CuSn4Zn3
CuSn4Zn4Pb3
CuSn4Zn4Pb4
В сплавах, применяемых для изготовления изде-лий с антимагнитными свойствами, мас​совая до-ля железа не должна превышать 0,02%
Допускается массовая доля никеля до 0,3%
В сплаве марки допуска-ется массовая доля олова до 7,5%
	БрОФ2—0,25 — соответству​ет полностью
БрОФ7—0,2 — ужесточены массовые доли олова, фосфора, примеси свинца
БрОФ6,5—0,15 — ужесточены массовые доли олова, фосфора, примеси свинца
БрОФ4—0,26 — ужесточены массовые доли олова, фосфора, примеси свинца и железа
БрОЦ4—3 — ужесточены массовые доли олова, фосфора, примеси свинца
БрОЦС4—4—2,5 — соответ​ствует полностью
БрОЦС4—4—4 — соответст​вует полностью

Соответствует полностью
Соответствует в части марок БрОЦ4—3, БрОЦС4—4—2,5, БрОЦС4—4—4, БрОФ2—0,25
Соответствует полностью


ГОСТ 5017—74    С. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

	Марки
	Характерные свойства

	по ГОСТ
5017—74
	по СТ СЭВ

376—76
	

	БрОФ7—0,2
БрОФ6,5— 0,15
БрОФ4—0,25
БрОФ2—0,25
БрОЦ4—3
БрОЦС4—4—2,5
БрОЦС4—4—4
	CuSnS
CuSn6
CuSn4
CuSn2

CuSn4Zn3

CuSn4Zn4Pb3

CuSn4Zn4Pb4
	Обрабатываются резанием, высокая износостойкость, высокая коррозионная стойкость, хорошие пружинные свойства, пригодны для пайки и сварки
Хорошо обрабатывается резанием, пригоден для пайки и сварки, коррозионно-стойкий
Хорошо обрабатывается резанием, пригоден для пайки и сварки

Обрабатывается резанием, хорошие пружинные свойства и антифрикционные свойства, коррозийно-стойкий, пригоден для пайки

Обрабатываются резанием, хорошие антифрикционные свойства, коррозионно-стойкие, пригодны для папки


Приложения 1 и 2   (Введены дополнительно, Изм. № 1).
ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В51

к ГОСТ 5017—74 Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением.

	В каком месте
	Напечатано
	Должно быть

	Пункт 3
	В бронзах марок БрОФ 7—0,2; БрОФ 6,5—0,4; БрОФ 6,5—0,15 и БрОФ 4—0,25 за счет меди массовая доля цин​ка может быть до 0,3 %, никеля 0,2 %.
	В бронзах марок БрОФ 7—0,2; БрОФ 6,5—0,4; БрОФ 6,5—0,15 и БрОФ 4—0,25 за счет меди мас​совая доля цинка может быть до 0,3 %, никеля 0,2 %, которые не учиты​ваются в общей сумме при​месей.


(ИУС №9 1998 г.)

