[image: image7.png]o7

\1\ 30°

144

¢5/'

e





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА  ССР
ПРУТКИ ЛАТУННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 2060-90
Издание официальное
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
Москва


УДК 669.35.5.422!006.354
   Группе В53
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ    СОЮЗА   ССР
ПРУТКИ ЛАТУННЫЕ
ГОСТ
Технические условия
2060—90
ОКП 18 4570
Дата введения 01.01.91
Настоящий стандарт распространяется на тянутые и прессованные латунные прутки круглого, квадратного и шестигранного сечений, применяемые в различных отраслях промышленности.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Прутки изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установ​ленном порядке.
1.2. Основные параметры и    размеры 
1.2.1. Диаметры тянутых прутков и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным  в табл. 1.
Издание официальное
Перепечатка воспрещена
*
© Издательство стандартов, 1990
©ИПК Издательство стандартов, 1997
Переиздание с изменениями
2-649
С. 2 ГОСТ 2060-90

Таблица1
мм
	Номиналь​ный диаметр

	Предельное отклонение по диаметру


	
	круглых прутков

	квадратных и шести​гранных прутков


	
	высокой точности

	повышенной точности

	нормальной точности

	повышенной точности

	нормальной точности


	3,0

	-0,04
	-0,06

	-0,10

	-
	-

	3,5

	-0,05
	-0,08

	-0,12

	-
	-

	4,0

	-0,05
	-0,08

	-0,12

	-
	-

	4,5

	-0,05
	-0,08

	-0,12

	-
	-

	5,0

	-0,05
	-0,08

	-0,12

	-0,08

	-0,12


	5,5

	-0,05

	-0,08

	-0,12

	-0,08

	-0,12


	6,0

	-0,05

	-0,08

	-0,12

	-0,08

	-0,12


	6,5

	-0,06

	-0,09

	-0,15

	-0,09

	-0,15


	7,0

	-0,06

	-0,09

	-0,15

	-0,09

	-0,15


	7,5

	-0,06

	-0,09

	-0,15

	-0,09

	-0,15


	8,0

	-0,06

	-0,09

	-0,15

	-0,09

	-0,15


	8,5

	-0,06

	-0,09

	-0,15

	-0,09

	-0,15


	9,0

	-0,06

	-0,09

	-0,15

	-0,09

	-0,15


	9,5

	-0,06

	-0,09

	-0,15

	-0,09

	-0,15


	10,0

	-0,06

	-0,09

	-0,15

	-0,09

	-0,15


	11,0

	-0,07

	-0,11

	-0,18

	-0,11

	-0,18


	12,0

	-0,07

	-0,11

	-0,18

	-0,11

	-0,18


	13,0

	-0,07

	-0,11

	-0,18

	-0,11

	-0,18


	14,0

	-0,07

	-0,11

	-0,18

	-0,11

	-0,18


	15,0

	-0,07

	-0,11

	-0,18

	-0,11

	-0,18


	16,0

	-0,07

	-0,11

	-0,18

	-
	-0,18


	17,0

	-0,07

	-0,11

	-0,18

	-0,11

	-0,18 -


	18,0

	-0,07

	-0,11

	-0,18

	-

	-0,18


	19,0

	-0,08

	-0,13

	-0,21

	-0,13

	-0,21


	20,0

	-0,08

	-0,13

	-0,21

	-0,13

	-0,21


	21,0

	-0,08

	-0,13

	-0,21

	-0,13

	-0,21


	22,0

	-0,08

	-0,13

	-0,21

	-0,13

	-0,21


	23,0

	-0,08

	-0,13

	-0,21

	-

	-


	24,0

	-0,08

	-0,13

	-0,21

	-0,13

	-0,21


	25,0

	-0,08

	-0,13

	-0,21

	-

	-


	27,0

	-0,08

	-0,13

	-0,21

	-0,13

	-0,21


	28,0

	-0,08

	-0,13

	-0,21

	-

	-



ГОСТ 2060-90 С. 3

Продолжение табл. 1

мм
	Номиналь-
ный диаметр

	Предельное отклонение по диаметру


	
	круглых прутков

	квадратных и шести​гранных прутков


	
	высокой
точности
	повышенной
точности
	нормальной
точности
	повышенной
точности
	нормальной
точности

	30,0

	-0,08

	-0,13

	-0,21

	-0,13

	-0,21


	32,0

	-0,10

	-0,16

	-0,25

	-0,16

	-0,25


	34,0

	-

	-

	-

	-

	-0,25


	35,0

	-0,10

	-0,16

	-0,25

	-0,16

	-0,25


	36,0

	-0,10

	-0,16

	-0,25

	-0,16

	-0,25


	38,0

	-0,10

	-0,16

	-0,25

	-0,16

	-0,25


	40,0

	-0,10

	-0,16

	-0,25

	-

	-


	41,0

	-0,10

	-

	-

	-0,16

	-0,25


	45,0

	-0,10

	-0,16

	-0,25

	-

	-


	46,0

	-0,10

	-

	-

	-0,16

	-0,25


	50,0

	-0,10

	-0,16

	-0,25

	-0,16

	-0,25



Примечания:
1. Из сплава марки ЛС 63—3 изготовляют только круглые прутки диамет​ром от 5 до 20 мм включительно.
2. Для квадратных и шестигранных прутков под диаметром подразумева​ется диаметр вписанной окружности.
3. Площадь поперечного сечения и теоретическая масса 1 м круглых, квадратных и шестигранных прутков приведены в приложении 1.
4. Прутки диаметром 16, 18 мм изготовляют круглого и шестигранного сечений; прутки диаметром 34 мм изготовляют шестигранного сечения. Прут​ки указанных диаметров изготовляют из латуней марок Л 63 и Л С 59—1.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.2.2. Размеры прессованных прутков и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 2.
С. 4 ГОСТ 2060-9
Таблица2

мм
	Номиналь​ный диаметр

	Предельное отклонение по диаметру


	
	круглых прутков

	квадратных и шестигранных прутков


	
	повышенной точности

	нормальной точности

	повышенной точности

	нормальной точности


	10

	-0,36

	-0,58

	-

	-


	11

	-0,43

	-0,70

	-

	-


	12

	-0,43

	-0,70

	-

	-


	14

	-0,43

	-0,70

	-

	-


	16

	—0,43

	-0,70

	-

	-


	18

	-0,43

	-0,70

	-

	-


	20

	-0,52

	-0,84

	-

	-


	22

	-0,52

	-0,84

	-0,52

	-0,84


	23

	-0,52

	-0,84

	-

	-


	24

	-

	-

	-0,52

	-0,84


	25

	-0,52

	-0,84

	-

	-


	27

	-

	-

	-0,52

	-0,84


	28

	-0,52

	-0,84

	-

	-


	30

	-0,52

	-0,84

	-0,52

	-0,84


	32

	-0,62

	-1,00

	-0,62

	-1,00


	35

	-0,62

	-1,00

	-

	-


	36

	-

	-

	-

	-1,00


	38

	-0,62

	-1,00

	-

	-


	40

	-0,62

	-1,00

	-

	-1,00


	41

	-

	-

	-

	-1,00


	42

	-0,62

	-1,00

	-

	-


	45

	-0,62

	-1,00

	-

	-1,00


	46

	-

	-

	-

	-1,00


	48

	-0,62

	-1,00

	-

	-


	50

	-0,62

	-1,00

	-

	-1,00


	55

	-

	-1,20

	-

	-1,20


	60

	-

	-1,20

	-

	-1,20


	65

	-

	-1,20

	-

	-1,20


	70

	-

	-1,20

	-

	-1,20


	75

	-

	-1,20

	-

	-1,20


	80

	-

	-1,20

	-

	-1,20


	85

	-

	-1,40

	-

	-


	90

	-

	-1,40

	-

	-1,40


	95

	-

	-1,40

	-

	-



ГОСТ 2060-90 С. 5
Продолжение табл. 2

мм
	Номиналь-
ный диаметр

	Предельное отклонение по диаметру


	
	круглых прутков

	квадратных и шестигранных прутков


	
	повышенной
точности
	нормальной
точности
	повышенной
точности
	нормальной
точности

	100

	—

	-1,40

	—

	-1,40


	110

	—

	-2,20

	—

	—


	120

	—

	-2,20

	—

	—


	130

	—

	-2,50

	—

	—


	140

	—

	-2,50

	—

	—


	150

	—

	-2,50

	—

	—


	160

	—

	-2,50

	—

	—



Примечания:
1. Площадь поперечного сечения и теоретическая масса 1 м прессован​ных прутков приведены в приложении 2.
2. Ориентировочная плотность латуней приведена в приложении 3.
1.2.3. Точность изготовления прутков по размерам потребитель ука​зывает в заказе. При отсутствии требований в заказе точность изготов​ления определяет изготовитель.
Условное обозначение прутков проставляется по схеме:
	Пруток                  X Способ изготовления
	XX

	X

	X

	. . .


	XX
	. . .


	XX
	ГОСТ 2060

	Форма сечения
	
	
	
	
	
	
	
	

	Точность изготовления
	
	
	
	
	
	
	

	Состояние
	
	
	
	
	
	

	 Размеры сечения
	
	
	
	
	

	 Длина
	
	
	
	

	 Марка
	
	
	

	 Особые условия
	
	

	 Обозначение стандарта
	


ГОСТ 2060-90 С. 7
С. 6 ГОСТ 2060—90
при следующих сокращениях:
Способ изготовления:
холоднодеформированный (тянутый) — Д;
горячедеформированный (прессованный) — Г. 
Форма сечения:
круглый — КР;
квадратный — КВ;
шестигранный — ШГ.
Точность изготовления:
нормальная — Н;
повышенная — П;
высокая — В. Состояние:
мягкое — М;
полутвердое — П,
твердое — Т. Длина:
немерная длина — НД;
кратная длина — КД;
в бухтах — БТ. 
        Особые условия:
автоматный — АВ;
антимагнитный — АМ;
пруток с обрезанными концами — О;
мягкое состояние повышенной пластичности — Н;
полутвердое состояние повышенной пластичности — Р;
твердое состояние повышенной пластичности — У;
прессованное состояние обычной пластичности — С;
прессованное состояние повышенной пластичности — Т.
Вместо отсутствующего показателя ставится знак «X» (кроме обозначе​ния длины и особых условий).
Примеры условных обозначений: Пруток тянутый, шестигранный, нормальной точности изготовле​ния, полутвердый, диаметром 24 мм, длиной 3000 мм из латуни мар​ки ЛО 62-1:
Пруток ДШГНП 24х3000ЛО 62-1 ГОСТ 2060-90
То же, тянутый, круглый, нормальной точности изготовления, твер​дый, диаметром 12 мм, немерной длины, из латуни марки ЛС 63—3, предназначенный для обработки на автоматах:
Пруток ДКРНТ12 НД ЛС 63-3 АВ ГОСТ 2060-90
ГОСТ 2060-90 С. 7

То же, прессованный, квадратный, нормальной точности изготов​ления, диаметром 24 мм, немерной длины из латуни марки ЛЖС 58 - 1-1:
Пруток ГКВНХ24 НДЛЖС 58-1-1 ГОСТ 2060-90
То же, тянутый, квадратный, повышенной точности изготовления, твердый, диаметром 12 мм, длиной, кратной 5000 мм, из латуни мар​ки ЛС 59—1, антимагнитный:
Пруток ДКВПТ12 КД 5000 ЛС 59-1 АМ ГОСТ 2060-90
То же, тянутый, круглый, высокой точности изготовления, твер​дый, диаметром 10 мм, мерной длины 2000 мм, из латуни марки ЛС 63-3:
Пруток ДКРВТ 10х 2000 ЛС 63-3 ГОСТ2060-90
1.3. Характеристики
1.3.1. Характеристики базового исполнения
1.3.1.1. Прутки изготовляют из медно-цинковых сплавов (латуней) по ГОСТ 15527 в соответствии с требованиями табл. 3.
ТаблицаЗ
	Способ изготовления прутков
	Профиль прутков
	Марки латуни

	Тянутые
Тянутые Прессованные

	Круглые, квадратные, шестигранные Круглые Круглые, квадратные шестигранные

	Л 63, ЛС 59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1
ЛС63-3
Л 63, ЛО 62-1, ЛС 59-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛАЖ 60-1-1, 
ЛЖС 58-1-1




1.3.1.2. По состоянию материала тянутые прутки изготовляют:
из сплавов марок Л 63, Л С 59—1 - мягкими, полутвердыми и твердыми;
из сплавов марок ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59—1—1 - полутвердыми;
из сплава марки ЛС 63—3 - твердыми и полутвердыми.
1.3.1.3. Поверхность прутков должна быть свободной от загрязне​ний, затрудняющих визуальный осмотр, без трещин и расслоений.
На поверхности допускаются мелкие плены, вмятины, раковины, риски, задиры, кольцеватость, следы правки, если они при конт-
С. 8 ГОСТ 2060-90
рольной зачистке не выводят прутки за предельные отклонения по диаметру. Допускаются следы технологической смазки, а также цвета побежалости после отжига.
1.3.1.4. В прутках не допускаются внутренние дефекты в виде рако​вин, неметаллических включений и пресс-утяжин.
Конец прутка, примыкающий к пресс-остатку, подвергают излому или обрезке до полного удаления пресс-утяжины.
Обломанный конец прутка при отправке потребителю не обрезают.
Допускается обрубать концы прутков диаметром 80 мм и менее, при этом косина реза не оговаривается.
1.3.1.5. Отклонение от формы поперечного сечения (овальность, от​клонение от угла) допускается в пределах допуска по диаметру.
1.3.1.6. Допускается закругление продольных ребер тянутых прутков квадратного и шестигранного сечений радиусом до 1,0 мм — для раз​меров свыше 25 мм.
1.3.1.7. С тянутых прутков полутвердого и твердого состояний из сплавов всех марок должны быть сняты остаточные растягивающие напряжения термическим (низкотемпературный отжиг) или механи​ческим методом.
1.3.1.8. Скручивание квадратных и шестигранных прутков в твердом и полутвердом состояниях не должно превышать значений, указанных в табл. 4.
Таблица4 мм
	Диаметр вписанной окружности

	Предельное отклонение скручивания Л


	
	на 1 м

	на общую длину прутка


	До 17. 
Св. 17 до 50

	1,0 
2,0

	2,0
 5,0



Примечание. Скручивание тянутых мягких и прессованных прутков не регламентируется.
1.3.1.9. Прутки изготовляют нормальной точности по диаметру.
Диаметры тянутых и прессованных прутков нормальной точности изготовления и предельные отклонения по ним должны соответство​вать указанным в табл. 1 и 2.
ГОСТ 2060-90 С. 9
1.3.1.10. По длине прутки изготовляют немерной длины:
1,5—3,0 м — диаметром от 3 до 4 мм включ.;
2,0—5,0 м — диаметром св. 4 до 40 мм включ.;
1,0—4,0 м — диаметром св. 40 до 80 мм включ.;
1,0—3,0 м — диаметром св. 80 до 100 мм включ.;
0,5—3,0 м — диаметром св. 100 мм.
В партии прутков немерной длины допускаются укороченные прут​ки в количестве не более 10 % массы партии;
длиной не менее 1м — для прутков диаметром до 40 мм;
длиной не менее 0,5 м — для прутков диаметром св. 40 мм.
1.3.1.11. Прутки должны быть выправлены. Кривизна прутков на 1 м длины не должна превышать норм, приведенных в табл. 5.
Таблица5 
мм
	Способ изготовления прутков

	Кривизна на 1 м длины прутка при диаметре


	
	до 18
	св.18
до 40
	св.40
до 50
	св.50
до 120
	св. 120


	Тянутые твердые и полу-

	1,25

	1,0

	2,0

	—

	—


	твердые (для обработки на

	
	
	
	
	

	автоматах)

	
	
	
	
	

	Тянутые твердые и полу-

	2,0

	1,5

	2,0

	—

	—


	твердые

	
	
	
	
	

	Прессованные

	3,0

	4,5

	5,0

	6,0

	9,0



Примечание. Кривизна тянутых мягких прутков и прутков в бухтах не нормируется.
Общая кривизна прутка не должна превышать произведения мест​ной кривизны на 1 м на длину прутка в метрах.
1.3.1.12. Механические свойства прутков должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 6.
С. 10 ГОСТ 2060-90
Таблица6
	Марка латуни

	Способ изготов​ления прутков и состояние материала

	Диаметр прутков, мм

	Временное сопротив​ление   Rm
(Qв),   мПа (кгс/мм2)
	Относитель​ное удлине​ние, %

	Твердость по Виккер-су HV20


	
	
	
	
	A5
((5)

	A10
((5)
	

	
	
	
	не менее

	

	Л 63

	Прессованные Тянутые мягкие Тянутые полу​твердые 
Тянутые твер​дые

	10-160
3-50
3-40
3-12

	290(30) 290(30) 370(38)
440(45)

	33
 44
17
11

	30 
40
 15
10

	65-120
65-120 121-165
Не менее 161


	ЛС59-1

	Прессованные
Тянутые мягкие Тянутые полу​твердые
Тянутые твер​дые
	10-50
55-160
3-50
3-12
13-20
21-40
3-12
	360(37) 360(37) 330(34) 410(42)
390(40) 390(40) 490(50)
	22 
22
 25
10
15
18
7
	18 
18
22
8
12 
15
5
	80-140
70-140
80-140 121-170
121-170 121-170
Не менее 171

	ЛС63-3

	Тянутые твер​дые
Тянутые полу​твердые

	3-9,5
10-14
15-20
10-20

	590(60) 540(55) 490(50) 350(36)

	—
—

—

—
	1
1
1
12

	Не
регламен​тируется


	Л062-1

	Прессованные Тянутые полу​твердые

	10-160
3-50

	360(37) 390(40)


	—
—


	20
 15

	

	ЛЖС
58-1-1

	Прессованные Тянутые полу​твердые

	10-160
3-50

	290(30) 440(45)

	—
—


	20 
10

	

	ЛМц 58-2

	Прессованные Тянутые полу​твердые

	10-160
3-12
13-50

	390(40) 440(45) 410(42)

	—
—

—


	25 
20
20

	


ГОСТ 2060-90 С. 11
Продолжение табл. 6
	Марка латуни

	Способ изготов​ления прутков и состояние материала

	Диаметр прутков, мм

	Временное сопротив​ление   Rm
(Qв),   мПа (кгс/мм2)
	Относитель​ное удлине​ние, %

	Твердость по Виккер-су HV20


	
	
	
	
	A5
((5)

	A10
((5)
	

	
	
	
	не менее
	

	ЛЖМц 59-1-1

	Прессованные Тянутые полу​твердые

	10-160 3-12
13-50

	430(44) 490(50) 440(45)


	—
—

—
	28 
15
17

	Не регламен​тируется


	ЛАЖ  60-1-1

	Прессованные

	10-160

	440(45)

	—

	18

	


Примечания:
1. Твердость прутков по Бринеллю приведена в приложении 4.
2. Относительное удлинение прутков из латуни марок Л63 и ЛС 59—1 оп​ределяют на коротких (А5) или на длинных (А10) образцах.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.3.1.13. Рекомендуемая область применения прутков из латуней раз​личных марок приведена в приложении 5.
1.3.2. Характеристики исполнения, устанавливаемые по требованию потребителя.
1.3.2.1. Прутки изготовляют повышенной и высокой точности по диаметру.
Диаметры тянутых прутков повышенной и высокой точности и прес​сованных прутков повышенной точности изготовления и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.
Из сплава ЛС 63—3 изготовляют тянутые круглые прутки диамет​ром от 3 до 4,5 мм включительно.
1.3.2.2. По длине прутки изготовляют:
а) мерной длины — в пределах немерной с предельными отклоне​ниями по длине:
для тянутых:  + 15 мм;
для прессованных: + 15 мм — для прутков диаметром до 80 мм включ.;
+ 20 мм  —  для прутков диаметром св. 80 мм;
С. 12 ГОСТ 2060—90
б) кратной мерной длины — в пределах немерной с припуском 5 мм на каждый рез и с общим допуском по длине в соответствии с подпунктом а.
Прутки должны быть ровно обрезаны и не должны иметь значи​тельных заусенцев. Рез должен быть перпендикулярным к оси прутка.
Косина реза не должна превышать половины предельного отклоне​ния по длине прутка.
1.3.2.3. Тянутые прутки диаметром до 12 мм и прессованные1 прутки диаметром до 22 мм изготовляют в бухтах. Длина прутка должна быть не менее 6 м.
1.3.2.4. Прутки из сплавов марок Л 63, ЛС 59—1 и ЛС 63—3 изго​товляют с антимагнитными свойствами в соответствии с требования​ми ГОСТ 15527.
1.3.2.5. Прутки диаметром свыше 28 до 40 мм включительно изго​товляют с обрезанными концами.
1.3.2.6. Для тянутых твердых и полутвердых прутков диаметром до 18 мм, предназначенных для обработки на автоматах, кривизна не должна превышать 1 мм на 1 м длины прутка.
1.3.2.7. Для прутков повышенной пластичности нормы временного сопротивления и относительного удлинения должны соответствовать указанным в табл. 7.
Таблица7
	Марка
латуни

	Способ изготовле-
ния прутков и
состояние
материала

	Диаметр
прутков
мм

	Временное сопротив​ление  Rm
(Qв),   мПа (кгс/мм2)
	Относительное
удлинение, %

	
	
	
	
	A5
((5)

	A10
((10)

	
	
	
	не менее


	Л 63
ЛС59-1

	Прессованные
Тянутые мягкие
Тянутые   полу-
твердые
Тянутые твердые
Прессованные
Тянутые мягкие
Тянутые   полу-
твердые
Тянутые твердые

	10-160
3-50
3-40
3-12
10-160
3-50
3-12
13-20
21-40
3-12

	290(30)
290(30)
370(38)
440(45)
360(37)
340(35)
430(44)
430(44)
410(42)
490(50)

	39
46
27
14
23
32
14
16
20
12

	35  
40
24
11
20
30
12
14
17
9



ГОСТ 2060-90 С. 13
1.3.3. Характеристики исполнения, устанавливаемые по согласованию потребителя с изготовителем
1.3.3.1. Прутки изготовляют промежуточных размеров по диаметру с предельными отклонениями, для следующего большего размера, указанными в табл. 1 и 2.
1.3.3.2. Прутки изготовляют длиной, превышающей указанную в п. 1.3.1.10. При этом требования к косине реза, кривизне, скручиванию, радиусу закругления продольных ребер прутков и качеству поверхнос​ти устанавливаются по согласованию потребителя с изготовителем.
1.3.3.3. Тянутые прутки мерной длины диаметром до 20 мм, изго​тавливаемые с обрубленными концами, изготовляют с предельными отклонениями по длине, отличающимися от указанных в п. 1.3.2.2а.
1.3.3.4. Для прессованных прутков из сплава марки ЛЖМц 59—1—1 относительное удлинение (А10) допускается снижать до 20% при усло​вии, что временное сопротивление Rm(Qв) будет не менее 510 МПа (52 кгс/мм2).
1.3.3.5. Для прутков из сплавов марок Л 63 и ЛС 59—1 вместо временного сопротивления и относительного удлинения определяют твердость по Виккерсу.
1.4. Маркировка
1.4.1. К каждому пучку или бухте должен быть прикреплен метал​лический, картонный или фанерный ярлык, на котором указывают:
товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
условное обозначение прутка;
номер партии;
штамп технического контроля или номер контролера ОТК.
На торце прутков диаметром более 40 мм должны быть выбиты:
условное обозначение марки сплава;
номер партии;
клеймо технического контроля.
Допускается указанные данные наносить несмываемой краской на боковой поверхности прутка.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.4.2. Для маркировки прутков из различных сплавов допускается применять следующие обозначения:

С. 14 ГОСТ 2060-90

	Марка сплава
Л 63
Л 63 антимагнитный
ЛС59-1
ЛС 59—1 антимагнитный
ЛС63-3
ЛС 63—3 антимагнитный
ЛО 62-1
ЛЖС 58-1-1
ЛМц 58-2
ЛЖМц 59-1-1
ЛАЖ 60-1-1
	Обозначение
Л 63
Л 63А
М
МА
Л 63-3
Л 63-ЗА
ЛО
ЛЖС
ЛМ

ЛЖМ
ЛАЖ


1.5. Упаковка
1.5.1. Прутки диаметром от 5 до 40 мм связывают в пучки или бухты массой не более 80 кг каждый. Каждый пучок должен состоять не менее чем из трех прутков и должен быть перевязан проволокой в два оборота диаметром не менее 1,2 мм по ГОСТ 3282 не менее чем в двух местах таким образом, чтобы исключалось взаимное перемещение прутков в пучке. Концы проволоки соединяют скруткой не менее пяти витков. Каждая бухта должна быть перевязана проволокой по ГОСТ 3282 не менее чем в трех местах равномерно по окружности бухты.
По согласованию изготовителя с потребителем при механизирован​ной погрузке и выгрузке допускается масса пучков и бухт более 80 кг.
Прутки диаметром менее 5 мм (прутки, предназначенные для обра​ботки на автоматах, диаметром до 10 мм включительно) упаковывают в деревянные ящики типов I, II—1, III—1 по ГОСТ 2991. Размеры ящиков — по ГОСТ 21140. Допускается упаковывание в возвратные металлические контейнеры по нормативно-технической документации.
По требованию потребителя тянутые прутки диаметром до 10 мм включительно высокой и повышенной точности изготовления, свя​занные в пучки или бухты, упаковывают в синтетические или нетка​ные материалы по нормативно-технической документации, обеспечи​вающие сохранность качества прутков.
По согласованию потребителя с изготовителем допускается прутки, предназначенные для обработки на автоматах, диаметром до 10 мм включительно упаковывать в синтетические или нетканые материалы без упаковывания в ящики.
ГОСТ 2060-90 С. 15
Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты проводят по нор​мативно-технической документации. Габаритные размеры пакетов — по ГОСТ 24597 и нормативно-технической документации.
Масса транспортного пакета при транспортировании в крытых ваго​нах не должна превышать 1250 кг.
Допускается транспортировать прутки в пакетах массой до 1500 кг без увязки в пучки, при отсутствии перегрузки в пути.
Пакетирование ящиков, пучков и отдельных прутков, не связан​ных в пучки, осуществляют без поддонов с использованием брусков высотой не менее 50 мм или на поддонах по ГОСТ 9557 при длине прутка не более 1,2 м с обвязкой проволокой диаметром не менее 2 мм в два оборота по ГОСТ 3282 или лентой с размерами не менее 0,3x30 мм по ГОСТ 3560, а также с использованием пакетируемых строп из проволоки по ГОСТ 3282 диаметром не менее 5 мм со скрут​кой не менее трех витков.
Упаковка продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы — по ГОСТ 15846.
В качестве упаковки и упаковочных материалов допускается приме​нять также другие виды упаковки и упаковочных материалов по нор​мативно-технической документации.
2. ПРИЕМКА
2.1. Прутки принимают партиями. Партия должна состоять из прут​ков одной марки сплава, одной формы сечения, одного размера, од​ного способа изготовления, одного состояния, одной точности изго​товления и оформлена одним документом о качестве, содержащим:
товарный знак или наименование предприятия-изготовителя и то​варный знак;
условное обозначение прутков;
результаты испытаний (по требованию потребителя);
номер партии;
массу партии.
Масса партии не должна превышать 6000 кг.
Допускается по согласованию с потребителем оформлять один до​кумент о качестве на несколько партий, отгружаемых одновременно одному потребителю.
2.2. Проверке размеров подвергают 10 % прутков или бухт от партии или каждый пучок партии.
С. 16 ГОСТ 2060-90
2.3. Для контроля качества поверхности прутков от партии отбира​ют прутки (бухты) «вслепую» (методом наибольшей объективности) по ГОСТ 18321. Планы контроля соответствуют ГОСТ 18242. Количе​ство отбираемых прутков (бухт) определяют по табл. 8.
Таблица8
шт.
	Количество прутков (бухт) в партии

	Количество контролируе​мых прутков (бухт)


	Браковочное число


	2-8

	2

	1


	9-15

	3

	1


	16-25

	5

	1


	26-50

	8

	2


	51-90

	13

	2


	91-150

	20

	3


	151-280

	32

	4


	281-500

	50

	6



	501-1200

	80

	8


	1201-3200

	125

	11



Партия считается годной, если число прутков (бухт), не соответ​ствующих требованиям п. 1.3.1.3, менее браковочного числа, приве​денного в табл. 8. В случае, когда браковочное число равно или больше приведенного в табл. 8. партия бракуется.
Допускается изготовителю, при получении неудовлетворительных результатов, контролировать каждый пруток.
Допускается изготовителю контролировать качество поверхности прутков в процессе производства.
2.4. Для проверки кривизны отбирают не менее трех прутков или трех пучков от 3000 кг и менее.
2.5. Для проверки скручивания отбирают пять прутков или пять пучков от 3000 кг и менее. Если в партии менее пяти прутков, то контролируют 100 % прутков.
2.6. Проверку на наличие внутренних дефектов прессованных прут​ков проводят на каждом прутке.
Для проверки на наличие внутренних дефектов прессованных прут​ков из сплавов ЛЖМц 59—1—1 и ЛМц 58—2 диаметром 30—120 мм от партии отбирают прутки «вслепую» (методом наибольшей объектив​ности) по ГОСТ 18321. Планы контроля соответствуют ГОСТ 18242. Количество отбираемых прутков определяют по табл. 9.
ГОСТ 2060-90 С. 17
Таблица9
шт.
	Количество прутков (бухт) в партии

	Количество контролируемых прутков (бухт)

	Количество прутков (бухт) в партии


	Количество контролируемых прутков (бухт)


	2-8

	2

	91-150

	20


	9-15

	3

	151-280

	32


	16-25

	5

	281-500

	50


	26-50

	8

	501-1200

	80


	51-90

	13

	
	


При обнаружении хотя бы на одном прутке из сплавов ЛЖМц 59— 1 — 1 и ЛМц  58—2 диаметром 30—120 мм пресс-утяжины партия браку​ется.
Допускается изготовителю при получении неудовлетворительных результатов контролировать каждый пруток.
Для проверки внутренних дефектов тянутых прутков отбирают два прутка, два пучка или две бухты от 3000 кг и менее.
2.7. Для проверки механических свойств и наличия остаточных рас​тягивающих напряжений отбирают два прутка, два пучка или две бух​ты от 3000 кг и менее.
При контроле механических свойств определяют или временное со​противление и относительное удлинение или твердость.
Механические свойства прессованных прутков определяют по тре​бованию потребителя.
2.8. Для проверки твердости прутков из латуни марок ЛС 59—1 и Л 63 отбирают два прутка, два пучка или две бухты от 3000 кг и менее.
2.9. Для проверки химического состава отбирают два прутка, два пучка или две бухты от 3000 кг и менее. Допускается изготовителю проверку химического состава проводить на пробе, взятой от расплав​ленного металла.
2.10. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, кроме показателей внешнего вида и проверки на наличие внутренних дефектов прессованных прутков, по нему проводят повторное испытание на удвоенной выборке, взятой от той же партии.
Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.
С. 18 ГОСТ 2060-90
3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Контроль качества поверхности прутков проводят статистичес​ким методом, обеспечивающим заданное качество поверхности с веро​ятностью 96 % (приемочный уровень дефектности AQL=4 %).
Поверхность прутков осматривают без применения увеличительных приборов.
3.2. Контрольразмеров
3.2.1. Проверку размеров проводят на каждом отобранном по п. 2.2 прутке или бухте и на 10 % прутков каждого пучка.
3.2.2. Диаметр прутков измеряют микрометром с ценой деления 0,01 мм по ГОСТ 6507. Длину прутков измеряют рулеткой по ГОСТ 7502 или металлической линейкой по ГОСТ 427. Радиус закругления продольных ребер определяют шаблоном (радиусомером) по ТУ 2— 034—228. Косину реза проверяют угольником по ГОСТ 3749, повероч​ной линейкой длиной 1 м по ГОСТ 8026 и щупом по ТУ 2—034—225.
3.2.3. Для проверки скручивания и кривизны от каждого пучка, взятого от партии, отбирают по одному прутку.
Скручивание, кривизну, косину реза, овальность, отклонение от угла прутков проверяют по ГОСТ 26877.
3.3. Проверку на наличие внутренних дефектов путем излома в прес​сованных прутках из сплавов ДЖМц 59—1—1 и ЛМц 58—2 диаметром 30—120 мм проводят статистическим методом, обеспечивающим от​сутствие пресс-утяжин на конце прутка, примыкающего к пресс-ос​татку, с вероятностью 99,99 % (AQL=0,01 %).
Проверку прессованных прутков из сплавов Л 63, Л О 62—1, ЛС 59—1, ЛАЖ 60— 1—1, ЛЖС 58— 1—1 на наличие внутренних дефектов проводят неразрушающим методом контроля по методике, приведен​ной в приложении 6 или методике, согласованной между изготовите​лем и потребителем, с конца, примыкающего к пресс-остатку. Допус​кается проводить проверку на наличие внутренних дефектов путем излома прутка.
Для проверки тянутых прутков на наличие внутренних дефектов от каждого пучка, взятого от партии, отбирают по одному прутку.
Проверку тянутых прутков на наличие внутренних дефектов прово​дят путем излома прутка. Проверке подвергают оба конца прутка.
В изломе прутков не должно быть раковин, неметаллических вклю​чений и пресс-утяжин.

ГОСТ 2060-90 С. 19
Излом при сдаче прутков не обрезается.
Для проверки металла на наличие внутренних дефектов путем из​лома прутки должны быть надрезаны с одной или двух сторон. Надрез должен быть сделан таким образом, чтобы излом проходил через цен​тральную часть прутка.
Ширина излома должна быть:
не менее 60 % диаметра — для прутков диаметром до 16 мм включ.;
не менее 10 мм — для прутков диаметром более 16 мм.
Осмотр излома проводят визуально без применения оптических при​боров.
3.4. Испытание прутков на растяжение проводят на образцах, взя​тых от каждого отобранного от партии прутка или бухты. От каждого пучка, взятого от партии, отбирают по одному прутку и от каждого из прутков берут один образец. Испытание проводят по ГОСТ 1497.
Отбор и подготовку образцов для испытаний на растяжение прово​дят по ГОСТ 24047.
Допускается для прутков с площадью поперечного сечения до 120 мм2 вытачивать образцы диаметром 6, 8 и 10 мм из центральной части прутка.
3.5. Для проверки химического состава отбирают по одному образцу от каждого отобранного по п. 2.9 прутка или бухты и по одному образ​цу от каждого отобранного пучка. Отбор проб для определения хими​ческого состава — по ГОСТ 24231.
Химический состав прутков определяют по ГОСТ 1652.1 — ГОСТ 1652.13, ГОСТ 9716.1 — ГОСТ 9716.3 или другими методами, не уступающими по точности стандартным.
Допускается у изготовителя контролировать содержание висмута, сурьмы, мышьяка, фосфора — один раз в три месяца при условии обеспечения их содержания требованиям ГОСТ 15527.
При возникновении разногласий в оценке качества химический со​став прутков определяют по ГОСТ 1652.1 — ГОСТ 1652.13 и ГОСТ 9716.1 - ГОСТ 9716.3.
3.6. Испытание на твердость проводят на четырех образцах от 3000 кг и менее. При этом от отобранных двух прутков или двух бухт берут по два образца от каждого прутка или бухты. От каждого ото​бранного пучка берут по одному прутку, от каждого прутка берут по два образца.
Испытание на твердость по Виккерсу (HV20) проводят по ГОСТ
2999.
С. 20 ГОСТ 2060-90
При возникновении разногласий при испытании по Виккерсу про​водят испытание на растяжение в соответствии с п. 3.6.
3.7. Снятие остаточных растягивающих напряжений на прутках обес​печивается технологией изготовителя.
Наличие остаточных растягивающих напряжений контролируют в случае возникновения разногласий в оценке качества прутков ртутной пробой по методике, изложенной в приложении 7.
По согласованию изготовителя с потребителем контроль; наличия остаточных растягивающих напряжений в прутках допускается прово​дить аммиачным способом по методике, согласованной изготовителем с потребителем.
3.8. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем при​менять статистические методы контроля размеров, кривизны, скручи​вания, овальности и механических свойств прутков.
3.9. Допускается изготовителю применять другие методы испыта​ний, обеспечивающие необходимую точность, установленную в насто​ящем стандарте. При возникновении разногласий в определении пока​зателя контроль проводят методом, указанным в стандарте.
4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Прутки длиной до 3 м транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах, прутки длиной 3 м и более транспор​тируют открытыми транспортными средствами в соответствии с пра​вилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
4.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением до​полнительной надписи номера партии.
4.3. При хранении прутки должны быть защищены от механических повреждений, действия влаги и активных химических веществ.
При соблюдении указанных условий хранения свойства прутков при хранении не меняются.
ГОСТ 2060-90 С. 21
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное
ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА 1 м ТЯНУТЫХ ПРУТКОВ
Таблица 10
	Номиналь​ный диа​метр, мм

	Площадь поперечного сечения прутков, мм2

	Теоретическая масса 1 м прутков, кг


	
	круглых

	квадрат​ных

	шести​гранных

	круглых

	квадрат​ных

	шести​гранных


	3,0

	7,07

	—

	—

	0,060

	—

	—


	3,5

	9,62

	—

	—

	0,080

	—

	—


	4,0

	12,57

	—

	—

	0,106

	—

	—


	4,5

	15,90

	—

	_

	0,135

	—

	—


	5,0

	19,6

	25,0

	21,7

	0,17

	0,21

	0,18


	5,5

	23,8

	30,3

	26,2

	0,20

	0,26

	0,22


	6,0

	28,3

	36,0

	31,2

	0,24

	0,31

	0,27


	6,5

	33,2

	42,3

	36,6

	0,28

	0,36

	0,31


	7,0

	38,5

	49,0

	42,4

	0,33

	0,42

	0,36


	7,5

	44,2

	56,2

	48,7

	0,38

	0,48

	0,42


	8,0

	50,3

	64,0

	55,4

	0,43

	0,54

	0,47


	8,5

	56,7

	72,2

	62,6

	0,48

	0,61

	0,53


	9,0

	63,6

	81,0

	70,2

	0,54

	0,69

	0,60


	9,5

	70,9

	90,2

	78,2

	0,60

	0,77

	0,66


	10,0

	78,5

	100,0

	86,6

	0,67

	0,85

	0,74


	11,0

	95,0

	121,0

	104,8

	0,81

	1,03

	0,89


	12,0

	113,1

	144,0

	124,7

	0,96

	1,22

	1,06


	13,0

	132,7

	169,0

	145,4

	1,13

	1,44

	1,26


	14,0

	153,9

	196,0

	169,7

	1,31

	1,67

	1,44


	15,0

	176,7

	225,0

	194,9

	1,50

	1,91

	1,66


	16,0

	201,1

	—

	—

	1,71

	—

	—


	17,0

	227,0

	289,0

	250,3

	1,93

	2,46

	2,13


	18,0

	254,5

	—

	—

	2Д6

	—

	

	19,0

	283,5

	361,0

	312,6

	2,41

	3,07

	2,66


	20,0

	314,2

	—

	—

	2,67

	—

	—


	21,0

	346,4

	441,0

	381,9

	2,94

	3,75

	3,25


	22,0

	380,1

	484,0

	419,1

	3,23

	4,11

	3,56


	23,0

	415,3

	—

	—

	3,53

	—

	—


	24,0
	452,4
	576,0
	498,8
	3,85
	4,90
	4,24


С. 22 ГОСТ 2060-90
Продолжение табл. 10
	Номиналь-
ный диа​метр, мм

	Площадь поперечного сечения
прутков, мм2
	Теоретическая масса 1 м
прутков, кг

	
	круглых

	квадрат​ных

	шести​гранных

	круглых

	квадрат​ных

	шести​гранных


	25,0

	490,9

	—

	—

	4,17

	—

	—


	27,0

	572,6

	729,0

	631,0

	4,87

	6,20

	5,36


	28,0

	615,8

	—

	—

	5,23

	—

	—


	30,0

	706,9

	900,0

	779,0

	6,01

	7,65

	6,62


	32,0

	804,2

	1024,0

	887,0

	6,84

	8,70

	7,54


	35,0

	962,1

	1225,0

	1060,9

	8,18

	10,41

	9,02


	36,0

	1017,9

	1296,0

	1122,0

	8,65

	11,02

	9,54


	38,0

	1134,1

	1444,0

	1250,5

	9,64

	12,27

	10,63


	40,0

	1256,6

	—

	—

	10,68

	-—

	—


	41,0

	—

	1681,0

	1456,0

	—

	14,29

	12,38


	45,0

	1590,4

	—

	—

	13,50

	—

	—


	46,0

	—

	2116,0

	1832,0

	—

	17,99

	15,57


	50,0

	1963,5

	2500,0

	2190,0

	16,69

	21,25

	18,40



Примечание. При вычислении теоретической массы плотность
латуни принята равной 8,5 г/см3.
ГОСТ 2060-90 С. 23
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА   1 м ПРЕССОВАННЫХ ПРУТКОВ

Таблица 11
	Номиналь​ный диа​метр, мм

	Площадь поперечного сечения прутков, мм2

	Теоретическая масса 1 м прутков, кг


	
	круглых

	квадрат​ных

	шести​гранных

	круглых

	квадрат​ных

	шести​гранных


	10

	78,0

	—

	—

	0,67

	—

	—


	11

	95,0

	—

	—

	0,81

	—

	—


	12

	113,1

	—

	—

	0,96

	—

	—


	14

	153,9

	—

	—

	1,31

	—

	—


	16

	201,1

	—

	—

	1,71

	—

	—


	18

	2:4,5

	—

	—

	2,16

	—

	—


	20

	314,2

	_

	—

	2,67

	—

	—


	22

	380,1

	484,0

	419,1

	3,23

	4,11

	3,56


	23

	415,3

	_

	—

	3,53

	—

	—


	24

	—

	576,0

	498,8

	
	4,90

	4,24


	25

	490,9

	_

	—

	4,17

	—

	

	27

	—

	729,0

	631,0

	
	6,20

	5,36


	28

	615,8

	_

	—

	5,23

	—

	—


	30

	706,9

	900,0

	779,0

	6,01

	7,65

	6,62


	32

	804,2

	1024,0

	887,0

	6,84

	8,70

	7,54


	35

	962,1

	_

	—

	8,18

	—

	—


	36

	—

	1296,0

	1122,0

	—

	11,02

	9,54


	38

	1134,1

	—

	—

	9,64

	—

	—


	40

	1256,6

	_

	—

	10,68

	—

	—


	41

	
	1681,0

	1456,0

	—

	14,29

	12,38


	42

	1385,4

	—

	—

	11,78

	—

	—


	45

	1590,4

	_

	—

	13,52

	—

	—


	46

	—

	2116,0

	1832,0

	—

	17,99

	15,57


	48
то

	1809,6

	_

	—

	15,33

	—

	—


	50

	1963,5

	2500,0

	2165,0

	16,69

	21,25

	18,40


	55

	2375,8

	3025,0

	2620,0

	20,19

	25,71

	22,27


	60

	2827,4

	3600,0

	3118,0

	24,03

	30,60

	26,50


	65

	3318,3

	4225,0

	3659,0

	28,21

	35,91

	31,10


	70

	3848,5

	4900,0

	4243,0

	32,71

	41,65

	36,07



С. 24 ГОСТ 2060-90
Продолжение табл. 11
	Номиналь-
ный диа​метр, мм

	Площадь поперечного сечения
прутков, мм2
	Теоретическая масса 1 м
прутков, кг

	
	круглых

	квадрат​ных

	шести​гранных

	круглых

	квадрат​ных

	шести​гранных


	75

	4417,9

	5625,0

	4871,0

	37,55

	47,81

	41,40


	80

	5026,6

	6400,0

	5542,0

	42,73

	54,40

	47,41


	85

	5674,5

	—

	—

	48,23

	—

	—


	90

	6361,7

	8100,0

	7014,0

	54,07

	68,70

	59,62


	95

	7088,2

	—

	—

	60,25

	—

	—


	100

	7854,0

	10000,0

	8660,0

	66,76

	85,00

	73,61


	ПО

	9503,3

	—

	—

	80,78

	—

	—


	120

	11309,7

	—

	—

	96,13

	—

	—


	130

	13273,3

	—

	—

	112,82

	—

	—


	140

	15393,8

	—

	—

	130,85

	—

	—


	150

	17671,5

	—

	—

	150,21

	—

	—


	160

	20106,2

	—

	—

	170,90

	—

	—



Примечание. При вычислении теоретической массы плотность латуни принята равной 8,5 г/см3.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПЛОТНОСТЬ ЛАТУНЕЙ
Таблица 12
	Марка латуни
	Плотность, г/см3

	Л 63
Л 63 антимагнитная
ЛС59-1
Л С 59—1 антимагнитная
ЛС 63-3
ЛС 63—3 антимагнитная
ЛО62-1
ЛЖС 58-1-1
ЛМц58-2
ЛЖМц 59-1-1
ЛАЖ 60-1-1

	8,40
8,40
8,45
8,45
8,50
8,50
8,45
8,45
8,50
8,50
8,20


ГОСТ 2060-90 С. 25

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ТВЕРДОСТЬ ПРУТКОВ (по Бринеллю НВ)
Таблица 13
	Марка латуни

	Способ изготовления прутков и состояние материала
	Диаметр прутков, мм
	Твердость по Бринеллю, НВ, не менее

	Л 63
	Прессованные               Тянутые мягкие            Тянутые полутвердые    Тянутые твердые 
	10—160
3—40
3—50
3—12
	—

70
100
130

	ЛС59-1
	Прессованные               Тянутые мягкие            Тянутые полутвердые    Тянутые твердые
	10—160
3—50
3—40
3—12
	—

80
100
130

	ЛС63-3

	Тянутые твердые           

Тянутые полутвердые
	3—9,5

10-14

15-20

10—20
	155

143

130

95

	ЛО62-1
	Прессованные              Тянутые полутвердые    
	10—160

3—50
	—

100

	ЛЖС 58-1-1

	Прессованные               Тянутые полутвердые
	10—160

3—50
	—

130

	ЛМц 58-2
	Прессованные               Тянутые полутвердые    

	10—160

3—12

13-50
	—

130

125

	ЛЖМц 59-1-1

	Прессованные               Тянутые полутвердые

	10—160

3—12

13-50
	—

130

130

	ЛАЖ 60-1-1

	Прессованные
	10—160
	—


С. 26 ГОСТ 2060—90
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Справочное
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРУТКОВ
Таблица14

	Марка латуни
	Примерное применение

	Л 63
ЛС59-1
ЛС 63-3 и ЛЖС 58-1-1
Л062-1
ЛМц 58-2 и ЛЖМц 59-1-1
ЛАЖ 60-1-1
	Во всех областях промышленности
То же
В часовой промышленности
В морском кораблестроении
В судостроительной промышленности
В авиационной промышленности


ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Справочное
МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ПРЕСС-УТЯЖИН
Методика предназначена для проведения ультразвукового контроля с целью обнаружения и определения места окончания пресс-утяжины в прес​сованных прутках из цветных металлов и сплавов диаметром от 10 мм и более с помощью ультразвуковых средств дефектоскопии при контактном способе ввода ультразвуковых колебаний со стороны цилиндрической по​верхности изделия.
1. АППАРАТУРА И СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
1.1. Для контроля применяют: устройства для сканирования с вмонтиро​ванными раздельно-совмещенными или с прямыми совмещенными датчи​ками УЗК; УЗК-дефектоскоп, стандартные образцы; вспомогательные уст​ройства и приспособления для обеспечения постоянных параметров конт​роля (угла ввода, акустического контакта, шага сканирования).
1.2. Допускается применять любой ультразвуковой дефектоскоп совмест​но с датчиками, обеспечивающими достаточную чувствительность, значе​ние которой устанавливается настройкой по стандартному образцу.
1.3. Стандартным образцом для настройки чувствительности ультразву​ковой аппаратуры при проведении контроля служит отрезок бездефектного

ГОСТ 2060-90 С. 27
прутка длиной 300 мм диаметром 100, 60, 40, 25 мм, выполненный из того же материала, что и контролируемый пруток, или материала с близкими акустическими свойствами и имеющий то же качество поверхности, что и контролируемый пруток.
1.4. Стандартный образец для настройки чувствительности аппаратуры при контроле прутков должен соответствовать чертежу. Диаметр заготовки для стандартного образца выбирают в зависимости от диаметра контроли​руемого прутка из табл. 15.
1.5. Стандартный образец должен иметь свидетельство, утвержденное глав​ным инженером предприятия.
300
[image: image2.png]35

35

20

@6\ |





[image: image1.png]



[image: image3.png]o7

\1\ 30°

144

¢5/'

e





[image: image4.png]o7

\1\ 30°

144

¢5/'

e





[image: image5.png]o7

\1\ 30°

144

¢5/'

e





[image: image6.png]o7

\1\ 30°

144

¢5/'

e





С. 28 ГОСТ 2060-90
Таблица 15
мм
	Диаметр заготовки для стандартного образца


	Диаметр контролируемого прутка


	100
60
40
25

	180-80
80-50
50-30
30-10



1.6. Участок изделия, из которого изготовлен стандартный образец, не должен иметь внутренних дефектов металлургического происхождения, которые могли быть выявлены ультразвуковым методом при настройке де​фектоскопа на наивысшую реальную чувствительность.

1.7. Состояние наружной поверхности стандартного образца должно быть не хуже контролируемых изделий.
2. ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ
2.1. Перед проведением контроля прутки должны быть очищены от гря​зи, пыли, масел и других загрязнений.
2.2. Датчик и сигнальную лампочку подключить к дефектоскопу, а уст​ройство для сканирования — к бачку с контактной жидкостью. Регулирую​щим краном отрегулировать подачу контактной жидкости, чтобы обеспе​чить надежный акустический контакт и минимальный расход контактной жидкости.
Включение дефектоскопа в сеть и работу с ним проводят в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации дефектоскопа, используемого для контроля.
2.3. Перед настройкой дефектоскопа на заданную чувствительность про​водят регулировку осциллоскопической части (яркость, фокус, смещение по вертикали и горизонтали) так, чтобы линия развертки находилась не ниже центра дефектоскопа примерно на 1/3 радиуса, была хорошо сфокуси​рована и в начале ее не было видно яркой точки.
2.4. При настройке дефектоскопа для определения места окончания пресс-утяжины в прутках ручки на лицевой панели прибора должны быть установ​лены в следующем положении:
а) «Частота» — в положении, соответствующем частоте применяемого датчика УЗК;
б) «Диапазон прозвучивания» — в положении II.
2.5. Настройку чувствительности дефектоскопа при контроле прутков проводят при помощи соответствующих стандартных образцов с конт-

ГОСТ 2060-90 С. 29
рольным отражателем в виде осевого сверления. Перемещением датчика в зоне минимального диаметра контрольного отражателя добиваются полу​чения максимальной амплитуды эхо-сигнала от контрольного отражателя. Затем вращением ручки «Чувствительность» устанавливают амплитуду эхо-сигнала от контрольного отражателя примерно 0,5 высоты экрана дефек​тоскопа.
2.6. Устанавливают передний фронт строб-импульса автоматического сиг​нализатора дефектов — АСД дефектоскопа рядом с задним фронтом зонди​рующего импульса, задний фронт строб-импульса — рядом с передним фрон​том донного эхо-сигнала.
2.7. Перед проведением работ по УЗК прутков дефектоскопист должен
изучить настоящую методику.
2.8. Ультразвуковой контроль проводят лица, прошедшие обучение и име​ющие удостоверение об окончании курсов целевого назначения по изуче​нию ультразвуковой дефектоскопии
3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ
3.1. Контроль качества сплошности металла прутков основан на приме​нении эхо-метода.
3.2. Ввод ультразвуковых колебаний в металл прутка осуществляется кон​тактным способом.
3.3. Контроль металла прутка на отсутствие дефектов достигается скани​рованием поверхности контролируемого прутка ультразвуковым пучком. Место контроля должно быть удобным и обеспечивать свободный доступ по окружности к контролируемому концу прутка.
3.4. Контроль проводят начиная с заднего конца прессованного прутка. Температура контролируемого прутка должна быть не выше 40 °С.
3.5. При контроле следует учитывать, что пресс-утяжина в прутках имеет вытянутую форму и различную ориентировку отражающих поверхностей по отношению к образующей и чаще всего расположена близко к концу прут​ка, поэтому выявляемость ее с различных участков поверхности может быть
различной.
3.6. Для механизированного сканирования датчика по поверхности конт​ролируемого прутка рекомендуется использовать роликовые, призматичес​кие или другие устройства с вмонтированными датчиками УЗК.
3.7. Прутки диаметром менее 60 мм контролируют на частоте УЗК 5 мГц, а прутки диаметром более 60 мм — на частоте УЗК 2,5 мГц. При определении места окончания пресс-утяжины в прутках из материала, обладающего уп​ругой анизотропией с крупнозернистой структурой, рекомендуется исполь​зовать более низкие частоты.
3.8. При проведении контроля устройство для сканирования устанавли-

С. 30 ГОСТ 2060—90
вают на контролируемый конец прутка и плотно прижимают датчик к его поверхности, при этом на экране дефектоскопа должен появиться донный эхо-сигнал. С появлением донного эхо-сигнала перемещают сканирующее устройство по окружности и вдоль прутка.
3.9. Скорость сканирования датчика по поверхности прутка выбирают из условий получения надежного акустического контакта, она не должна пре​вышать 0,5 м/с.
3.10. Правильность настройки дефектоскопической аппаратуры проверя​ют не реже одного раза в 2 ч при помощи стандартного образца.
3.11. При перемещении датчика вдоль и вокруг прутка необходимо сле​дить по экрану дефектоскопа за наличием акустического контакта. Устойчи​вый донный эхо-сигнал указывает на удовлетворительный ввод УЗК в прут​ки. Если при работоспособном датчике и правильной настройке аппаратуры эхо-сигнал пропадает, то проверяют надежность акустического контакта путем увеличения подачи контактной жидкости и протирки ветошью повер​хности прутка.
3.12. После обнаружения пресс-утяжины датчик перемещают вдоль прут​ка с целью определения протяженности пресс-утяжины и места ее оконча​ния. В зоне, где происходит полное пропадание дополнительного эхо-сигна​ла левее донного отражения, путем вращения устройства для сканирования вокруг прутка убеждаются в окончании пресс-утяжины по всей окружности прутка.
3.13. Определив с помощью ультразвука точное место окончания пресс-утяжины, наносят на изделие хорошо видимую метку по окружности прут​ка для его резки.
3.14. При контроле сплавов, обладающих упругонеоднородной крупно​зернистой структурой, необходимо тщательно проконтролировать задний конец прутка, где структурные помехи ниже и донный эхо-сигнал устойчив. На фоне неустойчивых структурных помех замечают на ЭЛТ дефектоскопа местоположение эхо-сигнала от пресс-утяжины. Перемещая сканирующее устройство вдоль прутка, непрерывно наблюдают за эхо-сигналом от пресс-утяжины, который, в отличие от структурных помех, устойчив.
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Оценка сплошности металла прутков проводится по результатам ана​лиза информации.
4.2. О наличии пресс-утяжины судят по появлению дополнительного эхо-сигнала левее донного отражения.
4.3. Об окончании пресс-утяжины свидетельствует пропадание дополни​тельного эхо-сигнала левее донного отражения.
ГОСТ 2060-90 С. 31
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Рекомендуемое

ИСПЫТАНИЕ ЛАТУННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

НА НАЛИЧИЕ ОСТАТОЧНЫХ РАСТЯГИВАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ
Настоящая методика устанавливает метод ускоренного испытания по​луфабрикатов из деформируемых латуней на наличие остаточных напряже​ний в растворе азотнокислой ртути.
Метод основан на растрескивании материала под совместным воздей​ствием коррозионной среды и напряжения, остающегося в металле в ре​зультате неравномерной пластической деформации.
1. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ
Лупа по ГОСТ 25706.
Кислота азотная по ГОСТ 701.
Кислота серная по ГОСТ 2184.
Ртуть азотнокислая 1-водная по ГОСТ 4520.
Ртуть азотнокислая 2-водная по ГОСТ 4521.
Ртуть по ГОСТ 4658.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Стандартные растворы ртути.
Раствор А: 11,4 г азотнокислой 2-водной ртути или 10,7 г азотнокислой 1-водной ртути растворяют в 40 см3 дистиллированной воды, подкисленной 10 см3 азотной кислоты. После полного растворения кристаллов раствор разбавляют дистиллированной водой до 1000 см3. Раствор Б: 76 г ртути ра​створяют в 114 см3, разбавленной в соотношении 1:1 (одна часть воды и одна часть кислоты) азотной кислоты. Объем полученного раствора дово​дят до 1000 см3, постепенно добавляя дистиллированную воду при постоян​ном перемешивании.
Избыток кислоты при растворении необходим для предотвращения осаж​дения основных солей ртути.
Полученный раствор содержит 100 г азотнокислой ртути на 1 дм3 и избы​ток (30 см3) азотной кислоты.
Для проведения испытания отбирают 100 см3 раствора, добавляют 7 см3 раствора азотной кислоты с массовой долей 10 % и доводят объем раствора водой до 1000 см3.
С. 32 ГОСТ 2060-90
2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
2.1. Длина образцов должна быть не менее 150 мм. 

Примечание. Образцы следует маркировать таким образом, чтобы не возникали остаточные напряжения.
2.2. Образцы должны быть обезжирены и не должны иметь окисных пле​нок и дефектов поверхности.
Для удаления окисных пленок образцы погружают в водный раствор сер​
ной кислоты с массовой долей 15 % или раствор азотной кислоты с массо-вой долей 40 % на 30 с.
После травления образцы сразу тщательно промывают в проточной воде, затем удаляют с их поверхности остатки воды.
2.3. При приготовлении растворов А и Б следует учитывать содержание кристаллизованной воды в соли азотнокислой ртути, так как азотнокислая ртуть светочувствительна и переходит в труднорастворимую форму.
2.4. При нагревании и в процессе приготовления растворов А и Б необхо​димо исключить потерю азотнокислой ртути.
2.5. При приготовлении растворов А и Б необходимо пользоваться рези​новыми перчатками.
2.6. Удаление ртути необходимо проводить на специальном оборудова​нии.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Образцы погружают в раствор А или Б. При частичном погружении образца в раствор азотнокислой ртути длина погружаемой части должна быть не менее указанной в п. 2.1.
Расход раствора А или Б должен быть не менее 1,5 см3 на 1 см2 поверхно​сти образца.
3.2. Испытания проводят при комнатной температуре.
3.3. Через 30 мин образец извлекают из раствора азотнокислой ртути и промывают проточной водой. С поверхности образца удаляют избыток ртути.
3.4. Осмотр образца осуществляют после испытания не ранее чем через 30 мин, если в технических условиях не указывается другое время выдержки.
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Оценка остаточных растягивающих напряжений проводится по ре​зультатам осмотра поверхности образца, прошедшего испытания. Образцы осматривают с помощью лупы при увеличении 10—18х.
4.2. При возникновении сомнений относительно трещин ртуть на повер​хности образца следует удалить нагревом в печи.
ГОСТ 2060-90 С. 33 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР РАЗРАБОТЧИКИ
В. Н. Федоров, канд. техн. наук; Ю. М. Лейбов, канд. техн. наук; Н. В. Сифорова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госу​дарственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.03.90 № 486
3. Стандарт соответствует международным стандартам для прутков из латуней марок Л 63, ЛС 63—3, ЛС 59—1, ЛО 62—1: ИСО 1637—87 в части механических свойств; ИСО 3488—82, ИСО 3489—84, ИСО 3490—84, ИСО 3491—84 в части допускаемых отклонений по диаметру повышенной и высокой точности изготовле​ния, кривизне, скручиванию, радиусу закругления продольных ребер для прутков квадратного и шестигранного сечения
4. ВЗАМЕН ГОСТ 2060-73
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
	Обозначение НТД, на который дана ссылка

	Номер пункта, приложения

	Обозначение НТД, на который дана ссылка

	Номер пункта, приложения


	ГОСТ 427-75
	3.2.2
	ГОСТ 4520-78
	7

	ГОСТ 701-89

	7

	ГОСТ 452 1-78

	7


	ГОСТ 1497-84

	3.4

	ГОСТ 4658-73

	7


	ГОСТ 1652. 1-77

	3.5

	ГОСТ 6507-90

	3.2.2


	ГОСГ 1652.13-77

	
	ГОСТ 6709-72

	7


	ГОСТ 2184-77

	7

	ГОСТ 7502-89

	3.2.2


	ГОСТ 2991-85

	1.5.1

	ГОСТ 8026-92

	3.2.2


	ГОСТ 2999-75

	3.6

	ГОСТ 9557-87

	1.5.1


	ГОСТ 3282-74

	1.5.1

	ГОСТ 97 16. 1-79 

	3.5


	ГОСТ 3560-73

	1.5.1

	ГОСТ 97 16.3-79

	

	ГОСТ 3749-77

	3.2.2

	ГОСТ 14192-77

	4.2



С. 34 ГОСТ 2060-90
	Обозначение НТД, на который дана ссылка

	Номер пункта, приложения

	Обозначение НТД, на который дана ссылка

	Номер пункта, приложения



	ГОСТ 15527-70 ГОСТ 15846-79 ГОСТ 18242-72 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 2 1140-88 ГОСТ 24047-80

	1.3.1.1,1.3.2.4,3.5 1.5.1

2.3,2.6

2.3,2.6

1.5.1

3.4

	ГОСТ 2423 1-80 ГОСТ 24597-81 ГОСТ 25706-83 ГОСТ 26877-91 ТУ 2-034-225-87 ТУ 2-034—228-88

	3.5

1.5.1

7

3.23

3.22

3.22


6. Постановлением Госстандарта от 18.08.92 № 983 снято ограничение
срока действия

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1997 г.) с Изменением № 1, утвержденным в августе 1992 г. (ИУС 11—92)
Редактор Р.Г. Говердовская

Технический редактор Н. С. Гришанова
Корректор Н. И. Гаврищук Компьютерная верстка Т. В. Александровой
Изд лиц. № 021007 от 10 08 95 Сдано в набор 17 03 97  Подл в печать 09 04 97  Уел печ л. 2,09 Уч -изд л 2,0 Тираж 334 эю С 417 Зак. 649
ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва   Колодезный пер., 14.

Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.

Калужская типография стандартов ул. Московская  256.

ПЛР№ 040138
